Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etweilige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

Leistungsbeschreibung

IGB-1   -   Musterausschreibungstexte IGB Gipsputze

LV    01    Mustertexte

Titel    01.03    Gipsputze geglättet

Bereich    01.03.01    Gipsputze geglättet Q2

01.03.01.1    Maschinenputzgips Leicht als Wandputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung

B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel

10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen,

nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.3    Leibungen verputzen, Q 2 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q

2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.6    Maschinenputzgips Leicht als Deckenputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung

B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel

10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen,

nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.7    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.8    Gips-Haftputz Leicht als Wandputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel

10 mm dick manuell oder maschinell auftragen, eben und

fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.9    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.10    Leibungen verputzen, Q 2 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q

2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.11    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.12    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

-geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.13    Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton

nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick manuell oder

maschinell auftragen, eben und fluchtrecht verzogen,

nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.14    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.03.01   Gipsputze geglättet Q2   GP ____________

Bereich    01.03.02    Gipsputze geglättet Q3

01.03.02.1    Maschinenputzgips Leicht als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Leichtunterputz MG P IV nach DIN V 18550,

Bezeichnung B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1,

mineralisch gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im

Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.3    Leibungen verputzen, Q 3 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q

3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 3

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 3 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 3

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.6    Maschinenputzgips Leicht als Deckenputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Leichtunterputz MG P IV nach DIN V 18550,

Bezeichnung B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1,

mineralisch gebunden, auf vorbehandelten Beton , im

Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.7    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.8    Gips-Haftputz Leicht als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick

manuell oder maschinell auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.9    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.10    Leibungen verputzen, Q 3 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q

3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.11    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 3

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.12    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 3 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 3

-geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.13    Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton

nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick manuell oder

maschinell auftragen, eben und fluchtrecht verzogen,

nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.14    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.03.02   Gipsputze geglättet Q3   GP ____________

Bereich    01.03.03    Gipsputze geglättet Q4

01.03.03.1    Maschinenputzgips Leicht als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Leichtunterputz MG P IV nach DIN V 18550,

Bezeichnung B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1,

mineralisch gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im

Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.2    Zulage Innenwandputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.3    Leibungen verputzen, Q 4 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 4 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 4 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.6    Maschinenputzgips Leicht als Deckenputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Leichtunterputz MG P IV nach DIN V 18550,

Bezeichnung B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1,

mineralisch gebunden, auf vorbehandelten Beton , im

Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.7    Zulage Innendeckenputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.8    Gips-Haftputz Leicht als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick

manuell oder maschinell auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.9    Zulage Innenwandputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.10    Leibungen verputzen, Q 4 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.11    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 4 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.12    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 4 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.13    Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton

nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick manuell oder

maschinell auftragen, eben und fluchtrecht verzogen,

nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.03.14    Zulage Innendeckenputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.03.03   Gipsputze geglättet Q4   GP ____________

Bereich    01.03.04    Gips-Kalkputz geglättet Q2

01.03.04.1    Gips-Kalk-Putz als Wandputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,

auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton

nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und

fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.04.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.04.3    Leibungen verputzen, Q 2 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 2

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.04.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. . Oberfläche: Q

2 - geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.04.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 2

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.04.6    Gips-Kalk-Putz als Deckenputz, Q 2 - geglättet -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,

auf vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm

dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem

Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 2 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.04.7    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.03.04   Gips-Kalkputz geglättet Q2   GP ____________

Bereich    01.03.05    Gips-Kalkputz geglättet Q3

01.03.05.1    Gips-Kalk-Putz als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,

auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton

nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und

fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.05.2    Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.05.3    Leibungen verputzen, Q 3 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 3

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.05.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 3

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.05.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 3 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 3

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.05.6    Gips-Kalk-Putz als Deckenputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Kalk-Unterputz Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,

mineralisch gebunden, auf vorbehandelten Beton, im

Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.05.7    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.03.05   Gips-Kalkputz geglättet Q3   GP ____________

Bereich    01.03.06    Gips-Kalkputz geglättet Q4

01.03.06.1    Gips-Kalk-Putz als Wandputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,

auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton

nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und

fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.06.2    Zulage Innenwandputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.06.3    Leibungen verputzen, Q 4 - geglättet -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:...........mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.06.4    Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 4 - geglättet -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.06.5    Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 4 - geglättet -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: .......... x ......... cm. Oberfläche: Q 4

- geglättet.

Produkt:

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.06.6    Gips-Kalk-Putz als Deckenputz, Q 3 - geglättet -

Gips-Kalk-Unterputz Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1,

mineralisch gebunden, auf vorbehandelten Beton, im

Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht

verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Deckenhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 3 -

geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.06.7    Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. .............. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

01.03.06.8    Zulage Innenwandputz, Q 4 - geglättet -

Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C7 / 20 / 2 nach DIN EN

13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - abgezogen)

aufziehen und streifenfrei Glätten.

Wandhöhe: ............. m. Oberfläche: Q 4 - geglättet.

Produkt:

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Bereich  01.03.06   Gips-Kalkputz geglättet Q4   GP ____________

Titel  01.03   Gipsputze geglättet   GP ____________

Zusammenfassung

Titel    01.03    Gipsputze geglättet

GP _____________

Bereich    01.03.01    Gipsputze geglättet Q2

GP _____________

Bereich    01.03.02    Gipsputze geglättet Q3

GP _____________

Bereich    01.03.03    Gipsputze geglättet Q4

GP _____________

Bereich    01.03.04    Gips-Kalkputz geglättet Q2

GP _____________

Bereich    01.03.05    Gips-Kalkputz geglättet Q3

GP _____________

Bereich    01.03.06    Gips-Kalkputz geglättet Q4

GP _____________

LV    01    Mustertexte

GP __________